Požadavky ke zkoušce z předmětu DÚŽ 2018/2019

ÚNAVA

• Základní rozdělení mezních stavů materiálů a konstrukcí.

• Filozofie navrhování na únavu – trvalá pevnost, safe-life, fail-safe, damage tolerance.

• Fáze a mechanismy únavového poškozování z hlediska mikrostruktury.

• Vlastnosti materiálu při kvazistatickém a při cyklickém zatěžování, hysterezní smyčka, změny vlastností při cyklování, cyklická deformační křivka – zjišťování parametrů, rovnice.

• Únavová křivka napětí (Wӧhlerova) – určování, zobrazení, parametry, popisy.

• Únavová křivka deformace (Mansonova-Coffinova) – určování, zobrazení, parametry, popisy.

• Vlivy působící na únavovou pevnost (únavové vlastnosti reálných dílů): vliv tvaru, velikosti, jakosti povrchu, gradientu napětí. Součinitelé tvaru, vrubu, výpočty.

• Vliv středního napětí, Haighův, Smithův diagram, koncept ekvivalentního napětí (amplituda) kmitu, koncept redukované meze únavy a S-N křivky.

• Statistické postupy vyhodnocování únavových zkoušek, jednohladinové a vícehladinové zkoušky, parametry regrese. Statistická povaha součinitele bezpečnosti.

• Třídění zátěžných procesů, metoda stékání deště, rain-flow matice, její zpracování, nebezpečí užití

• Navrhování na trvalou pevnost (pod mez únavy), určení souč. bezpečnosti, včetně nesouměrných kmitavých zatížení.

• Únavové poškození, definice, Palmgrenova-Minerova hypotéza kumulace poškození, použití.

• Navrhování na neomezený život: nominální přístupy (NSA).

• Navrhování na omezený život: přístup podle nominálních napětí (NSA). Střední (logaritmický) život, bezpečný únavový život, součinitelé bezpečnosti (spolehlivosti). Pravděpodobnost poruchy.

• Vliv vrubů ve vysokocyklové únavě – nominální řešení přes součinitel vrubové citlivosti, lokální řešení – přístup přes gradient napětí a S-N křivku součásti či pomocí kritické vzdálenosti a místního napětí.

• Vliv vrubů v oblasti nízkocyklové únavy, Neuberovo pravidlo, Glinkovo pravidlo, určení parametrů napětí a deformace ve vrubech.

• Základní princip predikce životnosti podle lokálních elastických napětí (LESA), využití MKP.

• Přístup podle lokálních plastických deformací a napětí (LPSA), poškozovací parametry (SWT), použití, princip a postup výpočtu, multiaxiální přístupy-principy

LOMOVÁ MECHANIKA

• Lomový proces, vliv okrajových podmínek, geometrie tělesa, okolních podmínek, vlastnosti materiálů a stavu napjatosti na lomový proces. Kategorizace lomového procesu. Definice mezního stavu, podmínka stability trhliny. Pojem lomová houževnatost.

• Hodnocení stavu napjatosti v tělesech s trhlinou. Módy namáhání, filozofie popisu pole napětí a deformací a předpoklady řešení podle lineární lomové mechaniky.

• Faktor intenzity napětí a jeho význam v LM. Korekční funkce Y, její použití a stanovení - popis. Aplikace při výpočtu/dimenzování konstrukcí.

• Šíření únavových trhlin. Pojem růstová křivka (nakreslit a popsat). Parisova rovnice a její experimentální validace (způsob určení parametrů A a m), oblast platnosti. Aplikace Parisova vztahu při predikci šíření únavových trhlin (výpočet prodloužení trhliny pro daný počet cyklů daného zatížení, nebo úloha inverzní - výpočet počtu cyklů pro daný přírůstek a dané zatěžování).

Zkouška:

• písemná část: 90 min. – posluchač zodpovídá otázky a numericky řeší zadané příklady zaměřené na prověření znalosti postupů i výpočtových metod; odpovídá na otázky zaměřené na odvození nebo teoretické znalosti. Celkem je možné získat max. 30 bodů. Nutné minimum pro vykonání zkoušky je 16 bodů.

• Hodnocení: o 16 – 18 b. → E

o 19 – 21 b. → D

o 22 – 24 b. → C

o 25 – 27 b. → B

o 28 – 30 b. → A

Při písemné části nejsou povoleny pomůcky. K dispozici budou potřebné diagramy a únavové přílohy.

• ústní část: doplňující otázky, uzavření hodnocení